	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ СВАРКА ДЛЯ

РЕМОНТА ОГНЕУПОРНЫХ ФУТЕРОВОК 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЕЧЕЙ БЕЗ ИХ ОСТАНОВКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ 


	
[image: image1.jpg]






РЕМОНТНЫЕ ПОРОШКИ

"Союз"

Для ремонта и санации печей коксовых батарей, а также стекловаренных печей. По химсоставу и физико-механическим свойствам наплавленная масса близка к динасу. 

"Ц"

Для облицовки и ремонта основной футеровки сталеразливочных ковшей. 

"М"

Для облицовки и ремонта магнезиальной (основной) футеровки сталеразливочных ковшей.
"Т"

Для облицовки и ремонта шамотной футеровки сталеразливочных ковшей и стекловаренных печей.
"2С"

Для облицовки, ремонта и изменения конструкционных фрагментов печи. Особо высокая степень адгезии наплавленной массы к футеровке. Двухслойный вариант ремонта.
"МК"

Для ремонта и восстановления стекловаренных печей, сталеплавильных конвертеров и сталеразливочных ковшей, футеровка которых содержит до 70% Al2O3
"Горизонт"

Для ремонта и облицовки подов промышленных печей. Способ ремонта-нанесение на поверхность пода приготовленной водной суспензии керамического порошка. 


	Метод ВКС основан на синтезе огнеупорного керамического материала в процессе высокоэкзотермической реакции окисления.

Стойкость отремонтированной зоны увеличивается в 3...5 раз. 

УСТАНОВКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ СВАРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА
УКН-50
УКН-120
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, кг/ч
20...50 

30...120 

ДАЛЬНОСТЬ ПОДАЧИ СМЕСИ, м
до 20 
до 50 

ГАБАРИТЫ BxLxH, мм 
570x1100x1300 

570x1100x1300 

МАССА, кг 

100 

130 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ, чел
3 

3 



[image: image2.jpg]





Оборудование и материалы сертифицированы




